### KAMA Strong GC2 Standard Board

| Наименование показателя | Единицы измерения | Допуски | Нормативное значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методика измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса 1 м2 | г/м2 | ±4% | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 285 | 310 | 335 | ГОСТ Р ИСО 536 |
| Толщина | мкм | ±4% | 300 | 315 | 335 | 350 | 370 | 390 | 405 | 425 | 450 | 490 | 530 | ГОСТ Р ИСО 534 |
| Жесткость на изгиб по Таберу, продольная | мНм | -15% | 10,5 | 12,1 | 13,7 | 15,6 | 17,4 | 19,2 | 22,6 | 23,5 | 27,7 | 34,0 | 39,0 | ГОСТ ИСО 2493-96 |
| Жесткость на изгиб по Таберу, поперечная | мМм | -15% | 4,5 | 5,6 | 6,4 | 7,4 | 8,3 | 9,3 | 10,4 | 11,7 | 13,8 | 17,5 | 21,2 | ГОСТ ИСО 2493-96 |
| Влажность | % | ±1,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ГОСТ ИСО 287 |
| Яркость лицевая сторона, не менее | % | min 86 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30113 (ИСО 2470-2) |
| Шероховатость по Паркеру, лицевая сторона | мкм | max 1,6 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30115 (ИСО 8791-1) |
| Сопротивление расслаиванию | Дж/м2 | min 110 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAPPI 569 |
| Глянец | % | ±5% | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ISO 8254-1 |